DIN/ISO‑Style Prozessdatenblatt

LEA‑Cu‑Mg‑Al Hyper‑Legierung – Herstellprozess

1 Anwendungsbereich

Dieses Prozessdatenblatt legt die Verfahrensschritte, Temperatur‑ und Zeitfenster sowie qualitätssichernden Maßnahmen zur Herstellung einer leitfähigen Aluminium‑Kupfer‑Magnesium‑Legierung (LEA‑Legierung) fest.

Der Prozess ist für strang- oder blockgegossene Halbzeuge sowie extrudierte und gewalzte Produkte anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente sind für die Anwendung dieses Prozessblattes erforderlich:

• 	EN 573 – Aluminium und Aluminiumlegierungen – Chemische Zusammensetzung

• 	EN 485 – Aluminium-Halbzeug – Mechanische Eigenschaften

• 	ISO 6892 – Metallische Werkstoffe – Zugversuch

• 	ISO 6506 – Metallische Werkstoffe – Brinellhärteprüfung

3 Begriffe

LEA‑Legierung: Aluminiumlegierung mit 1,5–3,5 wt% Cu und 1,0–2,0 wt% Mg, ausgelegt auf erhöhte elektrische Leitfähigkeit und moderate bis hohe Festigkeit.

4 Chemische Zusammensetzung

Die Legierung muss folgende Massenanteile aufweisen:

5 Prozessablauf

5.1 Übersicht (formales Pfeildiagramm)

Rohmaterialbereitstellung

↓

Schmelzen (650–700 °C, 30–120 min)

↓

Gießen (680–700 °C)

↓

Homogenisierung (optional: 480–520 °C, 4–12 h)

↓

Warmumformung (400–450 °C)

↓

Lösungsglühen (500–520 °C, 30–90 min)

↓

Abschrecken (Wasser oder Luft)

↓

Künstliches Altern / Überaltern (150–200 °C, 4–12 h)

↓

Endbearbeitung

↓

Qualitätsprüfung

5.2 Prozessschritte im Detail

5.2.1 Schmelzen

• 	Temperaturbereich: 650–700 °C

• 	Haltezeit: 30–120 min

• 	Atmosphäre: Luft oder optional Schutzgas (Argon)

• 	Ziel: vollständige Auflösung der Legierungselemente

5.2.2 Gießen

• 	Gießtemperatur: 680–700 °C

• 	Verfahren: Strang- oder Blockguss

• 	Abkühlung: kontrolliert, form- oder luftgekühlt

5.2.3 Homogenisierung (optional, empfohlen)

• 	Temperatur: 480–520 °C

• 	Dauer: 4–12 h

• 	Zweck: Reduktion von Seigerungen, Gefügehomogenisierung

5.2.4 Warmumformung

• 	Einlauftemperatur: 380–450 °C

• 	Prozesstemperatur: 400–450 °C

• 	Verfahren: Extrusion oder Warmwalzen

5.2.5 Lösungsglühen

• 	Temperatur: 500–520 °C

• 	Dauer: 30–90 min

• 	Ziel: Erzeugung eines übersättigten Mischkristalls

5.2.6 Abschrecken

• 	Medium: Wasser (10–40 °C) oder Luft

• 	Ziel: Erhalt der Übersättigung

5.2.7 Künstliches Altern / Überaltern

• 	Temperatur: 150–200 °C

• 	Dauer: 4–12 h

• 	Ziel: Einstellung der gewünschten Kombination aus Leitfähigkeit und Festigkeit

• 	Varianten:

• 	LEA‑90: höheres T, längeres t → maximale Leitfähigkeit

• 	LEA‑100: mittlere Parameter → ausgewogene Eigenschaften

• 	LEA‑120: niedrigeres T, kürzeres t → höhere Festigkeit

6 Qualitätsanforderungen

6.1 Mechanische Eigenschaften

• 	Zugfestigkeit (Rm): 180–320 MPa (typabhängig)

• 	Dehnung (A): ≥ 8 %

• 	Härte (HB): 60–90 HB

6.2 Elektrische Eigenschaften

• 	Leitfähigkeit: 45–55 % IACS (typabhängig)

6.3 Gefügeanforderungen

• 	Keine groben intermetallischen Ausscheidungen

• 	Gleichmäßige Kornstruktur

• 	Niedrige Porosität

7 Prüfverfahren

• 	Zugversuch: gemäß ISO 6892

• 	Härteprüfung: gemäß ISO 6506

• 	Leitfähigkeitsmessung: Wirbelstromverfahren

• 	Metallographie: optisch und/oder SEM

8 Kennzeichnung

Jede Charge muss folgende Angaben tragen:

• 	Legierungstyp (LEA‑90 / LEA‑100 / LEA‑120)

• 	Schmelznummer

• 	Herstellungsdatum

• 	Wärmebehandlungszustand

• 	Prüfwerte (Rm, A, IACS)